РентгеноСПЕКТРАЛЬНОЕ определение ВАЛЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ марганца в железомарганцевых конкрециях

Чубаров В.М.

Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск,

e-mail: master-17@rambler.ru

Исследования валентного состояния марганца в железомарганцевых конкрециях (ЖМК) важны с точки зрения минералогии и способности поглощения конкрециями следовых элементов. Влияние химической связи на интенсивность линий рентгеновского спектра марганца проявляется для линий L-серии (Albee, 1970), а также для сравнительно слабых сателлитов K-линии (Sakurai, 1980), обусловленных переходами электронов из состояния в валентной M-оболочке на внутренние оболочки атома. Метод рентгеновского микроанализа (РМА) использовался для определения валентного состояния марганца по отношению интенсивностей линий MnL1,2 и MnL (Albee, 1970), а также с использованием эффекта поглощения линии MnL MnLIII-краем поглощения (Куликова, 1998). Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) широко используют для определения содержания породообразующих элементов в горных породах, он обеспечивает высокую производительность и сравнительно низкие затраты на пробоподготовку. Для определения валентного состояния элементов методом РФА может быть использована К-серия рентгеновского флуоресцентного спектра (Филиппов, 2001). Было показано (Чубаров, 2009, 2010), что для определения валентного состояния железа методом РФА в образцах изверженных горных пород и железных руд целесообразно использовать отношение интенсивностей линий К-серии (K2,5 и IK1,3) при измерении в пике линии в первом порядке отражения; использование отношения линий L-серии (Lβ1 и Lα1,2) в качестве аналитического сигнала также возможно.

В данной работе проведена оценка погрешности определения валентного состояния марганца по K- и L-серии рентгеновского спектра в железомарганцевых конкрециях. Исследования выполнены на кристалл-дифракционном рентгенофлуоресцентном спектрометре S4 Pioneer (Bruker AXS). Условия измерения аналитических линий марганца приведены в таблице 1. Кристалл-монохроматор LiF (220) и сцинтлилляционный детектор (SD) использовались для измерения интенсивностей линий в первом порядке отражения, кристалл LiF (200) и проточный пропорциональный детектор – для измерений во втором порядке отражения.

Таблица 1. Условия измерения интенсивностей характеристических линий марганца.

| Линия / переход | Энергия (кэВ) / Длина волны (нм) | Монохроматор / Коллиматор | Детектор | Напряжение (кВ) / сила тока (мА) рентгеновской трубки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MnK5/K–M4, M5 | 6.535/0.189 | LiF (220), LiF(200) / 0.23º | SD FCD | 50 / 60 |
| MnK1,3/K–M2, M3 | 6.490/0.193 |  |  |  |
| MnLα1, 2/L3–M4, M5 | 0.637/1.945 | OVO55 / 0.23º | FCD | 30 / 70 |
| MnL1/M2–L4 | 0.649/1.908 |  |  |  |

На рис. 1 представлен спектр стандартного образца (СО) железомарганцевой конкреции СДО-7 в области линии MnKβ1,3.

Рис. 1. Спектр СО СДО-7 в области линии MnK1,3

В представленной области спектра присутствует ряд линий, интенсивность которых зависит от валентного состояния марганца: линия MnKβ5 и ряд сателлитов, наиболее интенсивным из которых является MnKβ’, обусловленный переходом K-M2,4 с выбросом электрона с уровня М4,5. Для демонстрации зависимости интенсивностей линий Kβ-спектра марганца от валентного состояния были построены разностные спектры, полученные путём вычитания из спектров соединений, содержащих марганец в различных зарядовых состояниях (MnO, Mn2O3, MnO2, MnS) спектра образца MnO. Для достижения лучшего разрешения линий спектры были записаны во втором порядке отражения (Рис 2).

Рис. 2. Разностные спектры образцов соединений марганца в области линии MnK1,3

На рис. 2 проявляется тонкая структура рентгеновских спектров: сателлиты MnKβ’ и MnKβ’’ разрешаются. В области линии MnKβ5 интенсивности закономерно увеличиваются с ростом зарядового состояния марганца. В области сателлитов такая зависимость проявляется только для оксидных соединений марганца. Таким образом, использование линии MnKβ5 в качестве аналитической предпочтительнее, чем использование сателлитов.

На рис. 3 представлена зависимость отношения интенсивностей выбранных аналитических линий от валентного состояния марганца (N) для 4 образов соединений марганца, которая была аппроксимирована уравнением линейной регрессии:

RI =a0+a1*N,										(1)

где а0 и а1 – коэффициенты регрессии, RI – отношение интенсивностей линий К-серии (MnKβ5 и MnKβ1,3).

В качестве аналитического параметра рассматривали также отношение интенсивностей линий L-серии (MnLβ1 и MnLα1,2). Уравнение (1) для линий К-серии характеризовалось величиной относительного стандартного отклонения V=1%, для линий L-серии – 5%. Предпочтение в качестве аналитического параметра было отдано отношению интенсивностей линий MnKβ5 и MnKβ1,3, которое обеспечивает меньшую величину V. По причине спектрального наложения линий FeKα1,2 и MnKβ1,3 использовали второй порядок отражения на кристалле LiF (200).

Рис 3. Зависимость отношений интенсивностей линий MnKβ5 и MnKβ1,3 (RI) от валентного состояния марганца (N)

Для построения градуировочной функции использовали СО ЖМК (СДО-4, СДО-5, СДО-6, СДО-7) и марганцевой руды (44-а), в которых содержание MnO2 варьировало в диапазоне 24.3 - 56.8%, содержание MnOобщ – в диапазоне 20.0 - 67.9%. Зависимость отношения содержаний Rc=CMnO2/CMnOtot от отношения интенсивностей линий MnKβ5 и MnKβ1,3 (RI) во втором порядке отражения для 3 образцов оксидов марганца  и 5 СО представлена на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость отношения Rc=CMnO2/CMnOtot отношения интенсивностей линий MnKβ5 и MnKβ1,3 (RI) во втором порядке отражения

Отклонение для СО от зависимости, полученной для образцов оксидов марганца увеличивается с ростом содержания железа в СО. Полученную зависимость для 8 образцов аппроксимировали уравнением линейной регрессии, в которое был включен член CFe2O3tot:

Rc  = a0+a1* RI + a2*CFe2O3tot								(2)

Для расчета содержания MnO2 использовали формулу:

CMnO2 = CMnOtot• Rc. 									(3)

В таблице 3 приведены результаты определения содержания Mn4+ в СО железомарганцевых конкреций (ЖМК-1, ЖМК-2, GeoPT-23a), кобальтомарганцевых корок (КМК-1, КМК-2) и марганцевой руды (MnH) с использованием уравнения (2) и формулы (3).

Таблица 3. Результаты рентгенофлуоресцентного определения содержания Mn4+ в СО

| СО | CMnобщатт±Δ0, % | CMn4+РФА±Δ, % |
| --- | --- | --- |
| ЖМК-1 | 30.6±0.6 | 30.3±0.10 |
| ЖМК-2 | 32.5±0.6 | 32.0±0.06 |
| КМК-1 | 25.0±0.4 | 24.3±0.06 |
| КМК-2 | 15.7±0.2 | 15.6±0.06 |
| MnH | (35.5) | 10.4±0.06 |
| GeoPT-23A | (34.2) | 29.9±0.10 |

Марганец в конкрециях содержится преимущественно в форме Mn4+, однако марганцевые руды могут содержать значительные количества Mn2+. Рентгенофлуоресцентный метод обладает преимуществом в экспрессности и низкими затратами на пробоподготовку и может быть использован для оценки валентного состояния марганца в железомарганцевых конкрециях, поскольку использование методов потенциометрического и титриметрического анализа для этой цели затруднено.

Литература:

Куликова И.М., Баринский Р.Л., Пеков И.В. Метод микрообъемных исследований формы вхождения атомов марганца в кристаллическую структуру минералов // Записки ВМО. 1998. Ч. CXXVII. №3. С. 110-115.

Филиппов М.Н., Куприянова Т.А., Лямина О.И. Одновременное определение содержания и формы нахождения элемента в твердом теле рентгенофлуоресцентным методом // Журнал аналитической химии. 2001. Т.56. №8. С.817-824.

Чубаров В.М., Финкельштейн А.Л. Рентгенофлуоресцентное определение отношения FeO/Fe2O3tot в горных породах // Журнал аналитической химии. 2010. Т. 65. № 6. С. 634-641.

Чубаров В.М., Финкельштейн А.Л., Амиржанов А.А. Определение отношения FeO/Fe2O3tot в железных рудах по эмиссионным линиям K-серии рентгеновского флуоресцентного спектра // Аналитика и контроль. 2009. Т.13. № 3. С. 141-146.

Albee A.L., Chodos A.A. Semiquantitative electron microprobe determination of Fe2+/Fe3+ and Mn2+/Mn3+ in oxides and silicates and its application to petrologic problems // Amer. Miner. 1970. V. 55. N3/4. P.103-107.

Sakurai K., Eba H. Chemical characterization using relative intensity of manganese Kβ’ and Kβ5 X-ray fluorescence // Nuclear Instrument and Methods in Physical Research B. 2003. V. 199. P. 391-395.