ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МУЛЬТИКРЕМНИЯ РАЗЛИЧНОГО ИСХОДНОГО СОСТАВА

Пресняков1 Р.В.

Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск,

e-mail: ropr@igc.irk.ru

В настоящее время мультикристаллический кремний по праву считается базовым материалом для солнечных элементов наземного применения, электрофизические свойства которого имеют сложно предполагаемую корреляцию с физико-химическими условиями его получения вообще, и особенностями дефектно-примесного взаимодействия, в частности [Buonassisi, 2006]. Наличие примесей обусловлено переходом на более дешёвые источники исходного сырья в связи с бурным ростом солнечной энергетики. Основным из них является металлургический кремний от процесса карботермического восстановления, рафинированный в конденсированном состоянии – флюсование, барботирование, выщелачивание, и получение мультикремния направленной кристаллизацией в том числе (рис. 1).

Рис. 1.  Влияние степени очистки металлургического кремния на его стоимость: 1 – металлургический кремний, 2 – рафинированный кремний HP1, 3 – рафинированный кремний HP2, 4 –  кремний для солнечной энергетики, 5 – монокристаллический кремний, 6 – поликристаллические стержни полупроводникового кремния (от процесса восстановления хлорсиланов)

Предварительные данные показали, что при увеличении общего содержания переходных примесей группы железа (Fe, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni) в исходном сырье от 6 ppm до 18 ppm не происходит резкого снижения значений подвижности (μ) носителей заряда в мультикремнии (табл. 1). Это говорит о том, что их исходная концентрация в указанном интервале не является критичной. При снижении исходного содержания примесей, снижается эффективность рафинирования кремния направленной кристаллизацией, поскольку в среднем трёхкратно возрастают их эффективные коэффициенты распределения (табл. 2). Оптимальное дополнение процесса выращивания таким подходом, как инженерия дефектов в кремнии за счёт термической обработки [Hong-jun, 2011; Buonassisi, 2005], в пределах её физических возможностей позволяет перейти на рафинированный кремний более низкого качества (НР1).

Таблица 1.

Сравнение параметров электропроводности прямоугольных образцов мультикремния

до и после термообработки

| Слиток | ρ, Ом·см |  | R, см3/Кл |  | μ, см2/(В·с) |  | n, см-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | после роста | 1200ºС-3ч | после роста | 1200ºС- 3ч | после роста | 1200ºС-3ч | после роста | 1200ºС-3ч |
| №1 (низ) | 0.22 | 0.24 | 39 | 42 | 175 | 175 | 1.6·1017 | 1.5·1017 |
| №1 (верх) | 0.18 | 0.17 | 28 | 35 | 158 | 205 | 2.2·1017 | 1.8·1017 |
| №2 (низ) | 0.66 | 0.67 | 167 | 157 | 254 | 234 | 3.7·1016 | 4.0·1016 |
| №2 (верх) | 0.5 | 0.49 | 113 | 101 | 226 | 205 | 5.4·1016 | 6.2·1016 |

 ρ – удельное сопротивление, R – коэффициент Холла, μ – подвижность, n –концентрация носителей заряда

Таблица 2.

Сравнение эффективных коэффициентов распределения примесей в кремнии при направленной кристаллизации

| Слиток | Fe | Ni | V | Ti | Cr | Mn | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 (ρ ≥ 0.2 Ом·см) | 0.06 | 0.15 | 0.0015 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.0003 |
| №2 (ρ ≥ 0.5 Ом·см) | 0.2 | 0.3 | 0.007 | 0.45 | 0.12 | 0.15 | 0.001 |

Литература

Buonassisi T., Istratov A. A., Pickett M. D., Marcus M.A., Ciszek T.F., Weber E.R. Metal precipitation at grain boundaries in silicon: dependence on grain boundary character and dislocation decoration // Applied Physics Letters, 2006, V. 89, No. 4. 042102; http://dx.doi.org/10.1063/1.2234570 (3 pages)

Buonassisi T., Istratov A.A., Marcus M.A., Lai B., Cai Z., Heald S.M., and Weber E.R. Engineering metal-impurity nanodefects for low-cost solar cells // Nature Materials. 2005. N 4. P. 676-679.

Hong-jun Wu, Wen-hui Ma, Xiu-hua Chen, Yong Jiang, Xiang-yang Mei, Cong Zhang, Xing-hui Wu. Effect of thermal annealing on defects of upgraded metallurgical grade silicon // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2011. V. 21. N6. P. 1340-1347.