Геохимическая типизация U-V-благороднометалльного оруденения Онежского рудного района

Соколов С.В., Макарова Ю.В.

Всероссийский научно-исследовательский геологический  институт имени А.П. Карпинского, г. Санкт-Петербург, e-mail: Sergey_Sokolov@vsegei.ru, Yuliya_Makarova@vsegei.ru

Рудно-метасоматическая формация, проявленная на месторождениях Онежского рудного района по геолого-структурным, минералого-геохимическим и возрастным характеристикам относится к формации щелочных метасоматитов зон глубинных разломов [Леденева Н.В., Пакульнис Г.В.]. Рудообразующий гидротермально-метасоматический процесс в районе протекал в четыре стадии, с последовательным образованием дорудных натровых метасоматитов, предрудных калиевых метасоматитов с хром-ванадиевой специализацией, рудных жил с телескопированными ассоциациями: гематит-кварц-доломит-слюдистой с сульфидами, урановорудной и сульфо-селенидной с благородными металлами, и пострудной кварц-карбонат-флюоритовой ассоциации.

Многостадийность образования гидротермально-метасоматической системы, широко проявленные явления телескопирования в пространстве рудных образований различных стадий определили большое разнообразие геохимической специализации продуктивных минеральных ассоциаций и, соответственно, природных типов онежских руд, а так же наличие сложных взаимопереходов между отдельными типами. В этой связи геохимическая типизация рудной минерализации месторождений Онежского рудного района возможна только на количественной основе с использованием количественных характеристик химического состава и количественных соотношений содержаний главных и типоморфных компонентов руд.

Для изучения химического состава комплексного U-V-благороднометалльного оруденения Онежского рудного района были отобраны дубликаты 174 проб из керна скважин месторождений Космозерское, Средняя и Верхняя Падма. Пробы были проанализированы в Центральной лаборатории ФГУП ВСЕГЕИ количественными методами - масс-спектрометрией c индуктивно связанной плазмой (ICP МS) на MgO, K2O, TiO2,V, Cr, MnO, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Sn, Sb, Ba, W, Pb, Bi, U, Re и атомно-абсорбционным анализом на Au, Pt, Pd. Для каждой пробы определялись кларки концентрации (КК) для вышеуказанных элементов, далее строились ранжированные геохимические ряды по значениям КК и рассчитывались геохимические коэффициенты – индикаторы различных типов минерализации. В качестве таких коэффициентов использовались следующие: U/V, Cu+Pb+Zn+Bi+Mo (∑S), Cr/V.

По уран-ванадиевому отношению (в КК) минерализация в районе разделилась на два типа: уран-ванадиевую (U/V > 2) и собственно ванадиевую (U/V < 2). По коэффициенту сульфидности (∑S), как суммы КК сульфидообразующих элементов, по аналогии с Н.В. Петровской выделяются три группы: ∑S < 20 - убогосульфидные, ∑S = 20–200 - малосульфидные и ∑S > 200 - сульфидные руды. Критические значения для обозначенных выше групп по сульфидности оценены на основе изучения распределения значений коэффициента ∑S по его интервалам с построением соответствующей гистограммы [Соколов, 1998]. Как видно из рисунка, гистограмма этого коэффициента имеет полимодальный облик, где минимумы значений ∑S являются граничными между выделенными группами сульфидности руд (20, 200).

Рисунок. Распределение значений коэффициента сульфидности Cu+Pb+Zn+Bi+Mo (∑S)

По этим данным с использованием ранжированных геохимических рядов химических элементов и вышеуказанных геохимических коэффициентов выделены 7 однородных по составу геохимических выборок и соответствующих им геохимических типов - геохимических эквивалентов минеральных ассоциаций (подтипов минерализации) (таблица). Эти подтипы минерализации объединены в 3 типа: уран-ванадиевый, собственно ванадиевый с подчиненным значением урана и сульфидный с невысокими содержаниями как урана, так и ванадия.

1. Уран-ванадиевый тип минерализации характеризуется высокими содержаниями как урана, так и ванадия, их отношением больше 1, повышенными содержаниями висмута и серебра, а так же свинца, переменными содержаниями благородных и сульфидообразующих элементов. По уровню содержаний и составу последних выделяются три подтипа уран-ванадиевой минерализации.

Уран-ванадиевый малосульфидный подтип минерализации в карбонат-кварц-альбитовых, слюдисто-альбитовых метасоматитах (уран-ванадиевый геохимический тип). Подтип характеризуется невысокими содержаниями сульфидообразующих элементов и значениями ∑S, соответствующими мало-, убогосульфидной минерализации. Среди этих элементов повышенными содержаниями характеризуются висмут, свинец и никель при субфоновых – меди и молибдена.

Уран-ванадий-благороднометалльный сульфидный подтип минерализации в кварц-роcкоэлитовых метасоматитах с карбонат-настуран-роcкоэлитовыми прожилками (уран-ванадий-благороднометалльно-полиметаллический геохимический тип). Эта минерализация характеризуется совместным накоплением урана, ванадия, палладия, свинца, висмута и хрома с переменным количеством золота. Типоморфными элементами, отличающими в рассматриваемом типе эту минерализацию от других являются высокие, вплоть до промышленных содержания палладия и золота. Сумма кларков концентрации сульфидообразующих элементов Cu+Pb+Zn+Bi+Mo наиболее высока и соответствует сульфидной минерализации. Эта комплексная минерализация в Онежском рудном районе является наиболее продуктивной и промышленно значимой.

Медно-урановый сульфидный подтип минерализации в карбонатных прожилках с сульфидами (медно-молибден-урановый геохимический тип). Для этой минерализации в отличие от двух предыдущих типов характерны резко повышенные содержания меди, относительно невысокие урана и ванадия, переменные, но в целом, высокие – молибдена и высокие марганца и кальция.

Таблица

Геохимическая типизация U-V-благороднометалльного оруденения Онежского рудного района

| Минерализация | Рудоносные образования | Геохимический тип | Типоморфные элементы | Ранжированный ряд элементов (КК≥1) | Индикаторные значения коэффициентов (в знаменателе – среднегеометрическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Подтип минерализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | U/V | ∑S1 | Cr/V |
| Уран-ванадиевый | Уран-ванадиевый, малосульфидный | Карбонат-кварц-альбитовые, слюдисто-альбитовые метасоматиты | U-V | U,V(Ti,Bi,Ag) | U V Bi Ag Pb Cr Ni Au Zn Ca 1007 189 18 14 6,7 5,8 5,3 3,9 3,1 2,2 Co Ti Pd S Cu Mo Pt Mn 2,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 | 1-70 6,3 | 5-70 30 | <2 0,03 |
|  | Уран-ванадий-благороднометалльный сульфидный | Кварц-роcкоэлитовые метасоматиты с карбонат-настуран-роcкоэлитовыми прожилками | U-V-Pd-Au-Pm | U,V,Pd,Au, Ag,Pb,Bi,Cr | U Ag Pd V Bi Pb Au Cr Cu Mo 3156 536 390 327 251 174 95 54 15 10 S Zn Ni Pt Sb Re Co Ca Ti Fe 9,3 8,8 7,2 6,6 2,6 2,4 2,1 2,1 1,1 1,0 | 1-2000 10 | 400-3800 460 | <2 0,2 |
|  | Медно-урановый, сульфидный | Карбонатные прожилки с сульфидами | Cu-Мо-U | Cu,U,Мо(Ca, Mn,Ag,V,Bi) | Cu U Ag V Bi S Mo Ca Mn Pb 443 345 42 37 14 9,8 8,9 8,9 7,4 6,4 Au Co Cr Zn Ni Pd Pt 5,1 2,7 2,1 2,0 1,8 1,2 1,0 | 2-50 9,1 | 120-2500 475 | <2 0,06 |
| Ванадиевый | Ванадиевый, сульфидный | Кварц-слюдистые метасоматиты с сульфидами | V-Pm | V,Cu,Zn (Bi,Ag) | V Cu Zn Bi U Ag Cr Pb Ni Au 479 124 68 35 29 28 10 10 8,9 7,3 Pd S Co Mo Ti Pt 7,1 3,3 2,3 1,4 1,1 1,0 | 0,01-0,5 0,1 | 200-1000 240 | <2 0,02 |
|  | Ванадиевый, убогосульфидный | Слюдистые метасоматиты | V | V(U,Cr) | V U Cr Cu Ag Zn Bi Ni Ca Pb 345 22 12 4,0 3,7 3,1 2,9 2,8 1,7 1,7 Co Pd S Pt 1,3 1,2 1,2 1,0 | 0,01-1 0,1 | 4-100 12 | <2 0,04 |
|  | Хром-ванадиевый, малосульфидный | Хром-фенгит-роскоэлитовые калиевые метасоматиты | Cr-V | Cr,V(К,Fe, U,Ti) | Cr V U Zn Pd Bi Ni Co Ag 2884 422 120 14 13 13 6,7 4,1 3,4 Pb Cu Sb Ti Au Fe K Pt 3,3 2,1 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4 1,0 | 0,04-2 0,3 | 10-534 33 | 2-30 7 |
| Сульфидный | Медный, малосульфидный - сульфидный | Альбит-карбонат-кварцевые метасоматиты с сульфидами | Cu | Cu(Ca,Mg) | Cu S Ca V Mn Bi Ag Zn Cr U 207 23 7,2 3,7 2,9 2,8 2,8 2,1 2,1 1,7 Ni Co Mo Ba Au Pt Pd 1,7 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 | не рассчитывалось | 5-800 214 | <2 0,6 |

Примечание. 1- ∑S – сумма кларков концентраций сульфидообразующих элементов  Cu, Pb, Zn, Bi, Mo

2. Ванадиевый тип минерализации характеризуется высокими содержаниями ванадия, повышенными урана, их отношением меньше 1, в переменных повышенных содержаниях отмечаются хром, цинк, висмут, медь и серебро. По уровню содержаний и составу последних выделяются три подтипа ванадиевой минерализации.

Ванадиевый сульфидный подтип минерализации в кварц-слюдистых метасоматитах с сульфидами (ванадий-полиметаллический геохимический тип). Для этого типа характерны, в первую очередь, высокие коэффициенты концентрации ванадия, меди и цинка, а также повышенные - висмута, серебра, в меньшей степени, хрома, свинца и никеля. Сумма кларков концентрации сульфидообразующих элементов (среднегеометрическое – 240) соответствует сульфидной минерализации.

Ванадиевый убогосульфидный подтип минерализации в слюдистых метасоматитах (ванадиевый геохимический тип). Этот минерализация характеризуется близкими к вышерассмотренному подтипу уровнем концентрации ванадия и значениями уран ванадиевого отношения, но отличается крайне низкими значениями коэффициента сульфидности (среднегеометрическое – 12). Фактически этот тип является убогосульфидным аналогом предыдущего типа.

Хром-ванадиевый малосульфидный	подтип минерализации в хром-фенгит-роскоэлитовых калиевых метасоматитах (хром-ванадиевый геохимический тип). Для этого подтипа характерны, в первую очередь, высокие коэффициенты концентрации хрома и ванадия, их отношение больше 2, а так же повышенные содержания в сравнении с другими типами – калия, железа и титана.

3. Сульфидный тип медный подтип минерализации в альбит-карбонат-кварцевых метасоматитах с сульфидами характеризуется высокими концентрациями меди при слабоповышенных содержаниях урана и ванадия. Типоморфными элементами этой минерализации являются медь, кальций и марганец.

Таким образом, по результатам изучения геохимической специализации рудных объектов в Онежском рудном районе выделены ассоциации химических элементов, соответствующие им геохимические и минеральные типы рудной минерализации. Эта информация будет являться ключевой при изучении природы геохимических аномалий, выделенных при планируемых геохимических работах по вторичным наложенным ореолам и потокам рассеяния на Заонежской площади.

Литература

Леденева Н.В., Пакульнис Г.В. Минералогия и условия образования уран-ванадиевых месторождений Онежской впадины // Геология рудных месторождений. 1997. Т. 39, № 3. С. 258–268.

Соколов С.В. Структуры аномальных геохимических полей и прогноз оруденения. СПб., 1998. 154 с.