Диагностика примесного состава высокочистого моносилана по результатам анализа контрольного монокристалла кремния.

Т.В. Котерева, В.А. Гавва, А.В. Гусев

Институт Химии Высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых РАН, Нижний Новгород

Силановая технология широко применяется  для получения полупроводникового кремния высокой степени чистоты [1]. Для решения актуальной в последние годы задачи получения изотопно и химически чистых кристаллов кремния, необходимо было обеспечить контроль качества исходного продукта - моносилана.

Характеристики полупроводникового кремния определяются в основном примесным составом высокочистого моносилана. Наиболее важными примесями являются углерод и элементы III и V групп Периодической системы. Для определения содержания примесей в моносилане применяется газовая хроматография, однако пределы обнаружения этого метода  недостаточны для анализа высокочистого моносилана [2]. Примесный состав моносилана характеризуется примесным составом осажденного из него поликристалла кремния, определение примесей в котором затруднено из-за большого количества межзеренных границ и отсутствия надежных  и чувствительных методов анализа. Поэтому более информативной является оценка качества моносилана по результатам анализа контрольного монокристалла кремния. Получение контрольных образцов малой массы из отобранной пробы моносилана, позволяют экономично расходовать сырье и при повышенном содержании примесей применить дополнительные стадии очистки силана, что особенно важно при получении дорогостоящего изотопно-обогащенного кремния.

В работе предложена методика, которая  включает следующие этапы:

- получение образца поликристаллического кремния  по реакции гетерогенного разложения моносилана природного изотопного состава и обогащенного изотопом 28Si (99,99%);

- выращивание контрольного монокристалла одним проходом расплавленной зоны;

- анализ контрольного монокристалла методом ИК-спектроскопии.

На стадиях получения поликристаллического кремния и выращивания  контрольного монокристалла методом бестигельной зонной плавки особое внимание уделялось минимизации возможности поступления примесей из материала аппаратуры в кремний при проведении этих процессов.

Из разных частей по длине монокристаллического слитка высокочистого кремния вырезали образцы в виде плоскопараллельных пластин. ИК- спектроскопическое определение углерода и электроактивных примесей проводилось при комнатной и гелиевой температурах.

Концентрацию примесей в поликристалле вычисляли, используя результаты определения их содержания в контрольных образцах монокристаллов, данные о значении  коэффициентов распределения примесей в системе жидкость-твердое тело, координате образца по длине слитка и уравнение Пфанна [3]. Переложенная методика позволяет оценить содержание примесей III и V групп и углерода в высокочистом моносилане на уровне  10-9 – 10-6 %.

Литература

1. Э.С.Фалькевич и др. Технология полупроводникового кремния. М. Металлургия, 1992, 408с.

2. Крылов В.А., Созин А.Ю., и др. Хромато-масс-спектрометрическое определение примесей в изотопно-обогащённом силане высокой чистоты // Масс-спектрометрия. 2008.  Т.5.  №4. С. 1-8.

3. В. Пфанн. Зонная плавка. Пер. с англ. под ред. В.Н. Вигдоровича. Изд. «Мир» М. 1970,  336с.