ВЛИЯНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ НА СКОРОСТЬ КОАЛЕСЦЕНЦИИ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРЕЦИПИТАТОВ В КРЕМНИИ

Т.М. Махвиладзе,  М.Е. Сарычев

Физико-технологический институт РАН, Москва

Требования к качеству кремниевых пластин, используемых в производстве СБИС, постоянно возрастают; поэтому все большее внимание уделяется экспериментальному и теоретическому изучению процессов образования и роста различного рода включений. Одним из таких процессов, протекающих на стадиях посткристаллизационного охлаждения кремния и его последующей термообработки, является распад пересыщенного раствора кислорода в кремнии, приводящий к формированию преципитатных частиц двуокиси кремния SiO2.

В настоящей работе развивается модель кинетики процесса коалесценции кислородных преципитатов в кристаллическом бездислокационном кремнии. В стадии коалесценции кислородное пересыщение уже сильно истощено и поэтому не является доминирующим источником роста преципитатной фазы, который теперь осуществляется в основном за счет распада частиц размером меньше критического [1]. В предлагаемой модели в дополнение к механизмам, уже учитывавшихся ранее (см., например [2]), включена также адсорбция неравновесных точечных дефектов (вакансии, атомарные примеси) из объема кремниевой матрицы в межфазную границу (интерфейс) между преципитатом и кремнием. Как было показано в работах [3,4], этот процесс может достаточно сильно изменять значение коэффициента поверхностного натяжения межфазной границы. В то же время эта величина в значительной степени определяет критический радиус преципитатных частиц и тем самым кинетику коалесценции.

Для преципитатов сферической формы с помощью результатов, полученных в [3,4.],  найдены и проанализированы зависимости скорости роста радиуса преципитатной частицы в стадии коалесценции от концентрации точечных дефектов в кремниевой матрице в различных кинетических режимах. Получены условия, связывающие размеры частиц, концентрацию дефектов, температуру, а также микроскопические характеристики матрицы и преципитата, при которых скорость роста будет положительной, т.е условия, обеспечивающие рост частиц данного радиуса в зависимости от концентрации дефектов в объеме кремния. Даны оценки концентраций дефектов, необходимых для реализации различных режимов коалесценции. Получена и исследована также зависимость от концентрации дефектов величины среднего по ансамблю радиуса преципитатных частиц.

Литература

1.  Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. Физическая кинетика., Москва: Наука, 1979, 628 с.

2. В.И. Таланин, И.Е. Таланин. Кинетическая модель роста и коалксценции преципитатов кислорода и углерода во время охлаждения кристалла кремния после выращивания //  ФТТ, Т.53, № 1,. 2011,.стр.114-120.

3. Т.М.Махвиладзе, М.Е.Сарычев. Термодинамический анализ прочности границ соединенных материалов в зависимости от их микроструктуры и содержания точечных дефектов // Труды ФТИАН, Т.20, 2009, стр.111-133.

4. Р.В. Гольдштейн, Т.М. Махвиладзе, М.Е. Сарычев. Моделирование кинетики адсорбции решеточных дефектов границей соединенных материалов // Поверхность, №8, 2011, стр.5-11.