- ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА РЕКОМБИНАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ

- ПРОТЯЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ

- В.И. Орлов1,2), О.В. Феклисова1), Е.Б. Якимов1)

- 1)Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов,

- г. Черноголовка

- 2)Институт физики твёрдого тела, г. Черноголовка

Исследованиям взаимодействия структурных дефектов в кремнии с примесями переходных металлов уделяется значительное внимание, поскольку считается, что металлы повышают рекомбинационную активность дислокаций и границ зёрен. Однако было обнаружено отсутствие контраста от дислокаций в мультикристаллическом кремнии даже после дополнительного «загрязнения» медью, железом и никелем [1]. Чтобы понять такие противоречивые результаты, в настоящей работе детально исследовалось взаимодействие меди с двумя типами протяженных дефектов – дислокациями и следами за дислокациями, возникающими вследствие движения дислокаций по кристаллу.

Методами наведенного электронным пучком тока (EBIC) в РЭМ и тока, индуцированного световым пучком (LBIC), исследовалась рекомбинационная активность дислокаций и следов за дислокациями до и после введения меди. В работе использовались образцы монокристаллического кремния n- и р-типа, выращенного по методу Чохральского. Деформация осуществлялась при 600º С в течение 2.5 часов с использованием керамических («чистые условия») или металлических («грязные условия») опор. Дополнительное «загрязнение» медью проводилось путём диффузии при 750º С в течение 30 минут с последующей закалкой образцов в жидком азоте или медленным охлаждением в печи.

Как уже было показано ранее [2], рекомбинационная активность дислокаций и их следов определяется условиями деформации. Так после деформации с использованием металлических опор величина контраста дислокаций и их следов была заметно выше, чем в образцах, деформированных в «чистых» условиях. После дополнительного введения меди обнаружено, что контраст от протяженных дефектов меняется неодинаково в «чистых» и «грязных» образцах. Кроме того, обнаружено, что контраст существенным образом зависит от способа охлаждения образца. Так, например, при медленном охлаждении контраст от большинства протяженных дефектов в «грязных» образцах уменьшается. Если же образец после диффузии подвергался закалке, то контраст от большинства протяженных дефектов также меняется, появляется контраст на ранее неактивных плоскостях скольжения, а вблизи плоскостей скольжения и дислокаций наблюдается появление светлых областей в образцах как n-, так и р-типа Si. При этом образование светлых областей удалось выявить лишь при исследовании образцов методом LBIC, поскольку чувствительность этого метода для двумерных объектов существенно выше, чем чувствительность метода EBIC [3]. Полученные результаты обсуждаются в предположении о влиянии примесной атмосферы протяженных дефектов на их геттерирующие свойства, а также различии в скорости преципитации меди при охлаждении, когда при закалке более эффективными стоками для меди становятся дислокации и следы за дислокациями, вблизи которых и образуются светлые области.

Литература

- О.В. Феклисова Влияние примесей металлов на рекомбинационную активность дислокаций в мультикристаллическом кремнии. //ФТП, 47, вып. 2, 2013 стр. 195-198

- О.В. Феклисова, E.Б. Якимов. Исследования дислокаций и следов за дислокациями в Si методом наведенного тока. //Известия РАН. Серия физическая, 69, №4, 2005 стр. 459-462

- V.I. Orlov, O.V. Feklisova, E.B. Yakimov. A comparison of EBIC, LBIC and XBIC methods as tools for multicrystalline Si characterization. //Solid State Phenomena, 205-206, 2014 р. 142–147