- МЕДЬ В КРЕМНИИ: КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ

- Н.А. Ярыкин

- Институт Проблем Технологии Микроэлектроники РАН, Черноголовка

Высокий интерес к примеси меди в кремнии обусловлен многими причинами. Одна из них – это практическая значимость, которая определяется, с одной стороны, негативным влиянием меди и ее преципитатов на свойства электронных приборов, а с другой – большой вероятностью загрязнения медью вследствие ее распространенности и высокого коэффициента диффузии. Другая причина связана с тем, что медь может наблюдаться в кристаллической решетке кремния  как в междоузельном состоянии, так и в положении  замещения в сравнимых концентрациях. Это свойство, хотя и затрудняет надежную идентификацию медьсодержащих центров, делает примесь меди уникальным объектом для исследования комплексов точечных дефектов в кремнии. Однако, несмотря на то, что свойства изолированных атомов меди установлены достаточно хорошо, определенные успехи в изучении комплексов меди достигнуты только в последние годы [1-5].

В докладе будут изложены новые результаты по взаимодействию меди с собственными и примесными радиационными дефектами в кремнии. Все данные получены методами DLTS (включая высокоразрешающую Laplace-DLTS) и фотолюминесценции. Проведенные эксперименты являются развитием подходов, использованных в недавно опубликованных работах [3-5]. Основные тезисы доклада могут быть сформулированы следующим образом:

- Получены прямые экспериментальные доказательства, что в состав люминесцентного центра Cu4 входит ровно один узельный атом меди (Cus), который связывает при комнатной температуре не более трех атомов междоузельной меди (Cui).

- Облучение быстрыми электронами способствует образованию Cus. Механизм этого процесса при низкой концентрации меди определяется ее реакцией с комплексами вакансия–кислород (VO), которая проходит через ряд последовательных стадий, отличающихся взаимным положением кислорода и меди.

- При высокой концентрации Cui механизм процесса образования Cus качественно изменяется и заключается в прямом взаимодействии вакансий и междоузельной меди.

- Изучение эффективности этого механизма в зависимости от концентрации меди и кислорода позволяет оценить подвижность радиационно-генерированных вакансий при комнатной температуре. Проведен анализ полученной величины в свете высокотемпературных (самодиффузия) и низкотемпературных (in-situ ЭПР) данных.

- Впервые экспериментально показано, что междоузельная медь формирует устойчивые при комнатной температуре комплексы с междоузельными дефектами, в частности, с углеродом. Это взаимодействие может существенным образом определять окончательный спектр радиационных повреждений.

Литература

1. M. Steger et al.. Reduction of the linewidths of deep luminescence centers in 28Si reveals fingerprints of the isotope constituents. // Phys. Rev. Lett. 100, 177402 (2008).

2. Л. И. Мурин, И. Ф. Медведева, В. П. Маркевич. Взаимодействие примесных атомов меди 
с радиационными дефектами в кремнии. Неорг. материалы 46, 387 (2010).

3. N. Yarykin, J. Weber. Copper-related deep-level centers in irradiated p-type silicon. 
Phys. Rev. B 83, 125207 (2011).

4. N. Yarykin, J. Weber. Deep levels of copper-hydrogen complexes in silicon. 
Phys. Rev. B 88, 085205 (2013).

5. Н.А. Ярыкин, J. Weber, Идентификация медных и медь–водородных комплексов в кремнии. ФТП 47, 239 (2013).