Влияние распределения полей упругих деформаций на пространственную организацию SiGe квантовых точек

П.А. Кучинская1, В.А. Зиновьев1, А.В. Двуреченский1,3, Т.Н.Векшенкова1,2, С.А. Рудин1

1)Институт Физики Полупроводников им.А.В. Ржанова, Новосибирск

2)Новосибирский Государственный  Технический Университет, Новосибирск

3)Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск

Рис.1. Расчёт поверхностного распределения плотности упругой энергии. Вставка: СТМ - снимок группы из 4-х наноостровков.

В настоящее время, группы туннельно-связанных квантовых точек, упорядоченных в пространстве, считаются наиболее перспективными объектами для создания на их основе приборов, работа которых будет основана на законах и принципах квантовой механики. Ранее нами была продемонстрирована возможность контролируемо получать упорядоченные в кольца группы из близкорасположенных наноостровков Ge (квантовых точек) [1]. Упорядоченные группы квантовых точек (КТ) формировались осаждением Ge на поверхность гетероструктуры, представляющей собой подложку Si(100) с предварительно созданными на ней затравками в виде напряжённых SiGe нанодисков, закрытых тонким слоем Si. Для выяснения причин упорядоченного расположения КТ в группах нами были проведены расчёты распределения плотности энергии упругой деформации вдоль поверхности смачивающего слоя Ge, лежащего поверх слоя Si со встроенным источником деформации в виде SiGe нанодиска. Расчёты показали, что вблизи периметра круговой затравки имеется четыре локальных минимума плотности упругой энергии, расположенных по направлениям типа <100> относительно центра затравки (рис.1). Установлено, что наличие локальных минимумов энергии обусловлено анизотропией упругих свойств Si и Ge. Исследования методом сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) показали, что именно над этими минимумами происходит зарождение островков. Нами было проведено исследование зависимости пространственного расположения КТ в группах от толщины закрывающего слоя Si над напряжёнными SiGe затравками. Было установлено, что с увеличением толщины закрывающего Si слоя наноостровки Ge в группах сближаются друг с другом. При толщинах закрывающего слоя более 30 нм кольцевая конфигурация островков не наблюдается, но влияние затравочных областей прослеживается через зарождение и рост преимущественно парных островков. Авторы благодарят А.А. Шкляева и С.А. Тийса за проведение исследований методом СТМ, В.А. Армбристера за создание экспериментальных структур. Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №13-02-912105,14-02-90036).

Литература

[1] В. А. Зиновьев,  А.В. Двуреченский,  П.А. Кучинская,  В.А. Армбристер,  А.В. Мудрый «Формирование упорядоченных групп квантовых точек при гетероэпитаксии Ge/Si». Автометрия, т.49,№ 5, стр.6-12, 2013.