- РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В КРЕМНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУРАХ

- Н.Н. Герасименко1,2), Д.И. Смирнов,1,2), О.А. Запорожан1)

- 1)Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Зеленоград

- 2)Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

С учетом опубликованных эффектов и особенностей проявления структурных дефектов при радиационных воздействиях на кремниевые наноструктуры на базе ранее выдвинутой авторами модели рассматриваются с единых позиций как общая картина радиационных явлений в кремниевых нанообъектах, так и причины противоречий в опубликованных материалах.

Впервые показано, что при формировании общего взгляда на эти явления необходимо учитывать роль ближних (метастабильных) пар Френкеля, которые рассматривались с позиций несущественности для объёмных кремниевых монокристаллов и структур на их основе [1]. Продемонстрировано экспериментально, что проявление этих эффектов в наноструктурах существенно при снижении размера объектов до пороговых значений [2].

На основании развитых представлений экспериментально показано, что с единых позиций можно объяснить эффекты повышенной радиационной стойкости нанообъектов [3], изменение механических свойств нанообъектов (обратный закон Холла-Петча), особенности трансформации структуры приповерхностных слоёв при воздействии на монокристаллический кремний фокусированных ионных пучков [4]. Обсуждаются условия адекватного применения фокусированных ионных пучков в технологии кремниевой электроники.

На примере формирования наноразмерных структур при ионном синтезе рассматриваются возможности развития радиационных методов для ионного синтеза наноструктур (квантовые точки при внедрении Ge+ в подложку Si), а также возможности применения новых направлений ионного синтеза  импульсной ионной бомбардировки для синтеза наноструктур.

Обсуждается процесс ионного синтеза наноструктур с точки зрения самоорганизации сильноразупорядоченных насыщенных радиационными дефектами систем.

Обсуждаются возможности применения радиационных методов для формирования активных и пассивных элементов в приборных наноструктурах на базе использования радиационных дефектов. Показано, что эффективными центрами люминесценции в кремнии могут служить стержнеобразные дефекты типа {311}.

Показано, что особенности радиационного формирования приповерхностных наноструктур в кремниевых СБИС (бомбардировка кластерными ионами, формирования узких аморфизированных слоёв) находит всё более широкое применение в технологии кремниевой наноэлектроники.

Литература

- В. В. Емцев, Т. В. Машовец. Примеси и точечные дефекты в полупроводниках // под. Ред. С. М. Рывкин  – М. : Радио и связь, 1981 . – 248 с.

- Н.Н. Герасименко, Д.И. Смирнов, Н.А. Медетов, О.А Запорожан. Влияние размерных эффектов на радиационную стойкость нанокристаллических материалов. // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2013. № 6 (104). С. 31-38.

- Н.Н. Герасименко, Д.И Смирнов. Радиационная стойкость наноструктур. // Нано- и микросистемная техника. 2008. № 9. С. 2-11.

- Н.Н. Герасименко, А.А. Чамов, Н.А. Медетов, В.А. 	Ханин. Особенности формирования рельефа при травлении кремния фокусированным ионным пучком. // Письма в Журнал технической физики. 2010. Т. 36. № 21. С. 38-45.