- особенности электрического транспорта в гибридных структурах Fe3O4/SiO2/Si с разным типом проводимости подложки

В.А. Викулов1, В.В. Балашев1,2, Т.А. Писаренко1,2, А.А. Димитриев1,

В.В. Коробцов1,2

1) Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, г. Владивосток

2) Школа Естественных наук Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток

Информация о влиянии типа проводимости подложки на транспорт носителей заряда в структуре Fe3O4/SiO2/Si с туннельно-тонким слоем SiO2 была получена из температурных зависимостей удельного сопротивления (ρ) и вольт-амперных характеристик (ВАХ). Для сопоставления были произведены измерения ρ и ВАХ пленок, сформированных на слое SiO2 толщиной 1200 нм. Все измерения проводились 4-х зондовым методом с Al зондами, в планарной геометрии, в диапазоне температур 80÷300 К.

Рис. 1. Температурные зависимости удельного сопротивления пленок Fe3O4: 1- на толстом слое SiO2, 2- на подложке n-типа, 3- на подложке p-типа.

Для структур с толстым слоем SiO2 удельное сопротивление монотонно возрастает с понижением температуры, что является типичным для тонких поликристаллических пленок Fe3O4 (Рис. 1, кривая 1) [1]. Поведение зависимости ρ(Т) структур с туннельно-тонким оксидом отличается не только от поведения таковой для структур с толстым оксидом, но и существенным образом зависит от типа подложки. В частности, вместо незначительного уменьшения ρ при Т=300 К, наблюдаемого для структур с подложками n-типа (Рис. 1, кривая 2), в случае подложек p-типа величина удельного сопротивления на 2 порядка меньше ρ пленки, сформированной на толстом слое SiO2. С понижением температуры удельное сопротивление структуры с подложкой p-типа уменьшается подобно зависимости ρ(Т) для p-Si [2]. В низкотемпературном диапазоне, на зависимостях ρ(Т) структур с подложками n-типа вновь наблюдается уменьшение ρ, тогда как в структурах с подложками p-типа уменьшение наблюдается после скачкообразного (на 4 порядка) увеличения ρ (Рис. 1, кривая 3).

Предполагается, что эти особенности зависимостей ρ(Т) обусловлены эффектом переключения канала проводимости от пленки Fe3O4 к кремниевой подложке. Отличия в поведении зависимостей ρ(Т) структур с подложками n- и p-типа объясняются на основе анализа зонных диаграмм гибридных структур Al/Fe3O4/SiO2/n-(p-)Si с и их вольт-амперных характеристик.

- Литература

1. S. Jain, A. O. Adeyeye, and C. B. Boothroyd. J. Appl. Phys. 97 (2005) 093713.

2. S. Witanachchi et al. // J. Appl. Phys. 99 (2006) 073710.