ФОРМИРОВАНИЕ, МОРФОЛОГИЯ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СТРУКТУРЫ Fe3Si/ε-FeSi/Fe3Si/Si(111)

- А.С. Гуральник1), С.В. Ваванова1), С.А. Доценко1,2), Н.Г. Галкин1,2), Ko-Wei Lin3)

- 1) Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток;

- 2) Дальневосточный Федеральный Университет, г. Владивосток;

- 3) Национальный университет Чунг Шинг, Тайчунг, Тайвань

Фундаментальный интерес к системе Fe/Si объясняется тем, что эта термодинамическая система весьма сложна, т.к. содержит несколько силицидов. Силициды Fe3Si и Fe5Si3 обладают ферромагнитными свойствами. Мультислои Fe/Si привлекают заметное внимание исследователей в последние годы [1], т.к. наблюдаемый в них гигантский магниторезистивный эффект может быть использован в устройствах памяти, интегрированных с процессорами в рамках традиционной кремниевой технологии. Одну из главных трудностей в создании таких структур представляет активное перемешивание компонентов в процессе роста.

В данной работе методами Оже электронной спектроскопии (ОЭС) и атомно-силовой микроскопии (АСМ) изучались процессы роста бислоёв Fe3Si с промежуточным слоем ε-FeSi разной толщины, а также исследовались магнитные свойства этих слоёв методом магнитооптического эффекта Керра (МОЭК).

Эксперименты по росту многослойных образцов проводили в сверхвысоковакуумной установке с базовым вакуумом 110-9 Тор, оснащенной источниками кремния и железа, кварцевым датчиком толщины. В качестве подложек использовали кремний КЭФ-2-15 с ориентацией (111). Железо чистоты 99.99% осаждали путём испарения из вольфрамовой спирали, нагреваемой пропусканием тока. В качестве источника кремния использовалась пластина КДБ-45, которая разогревалась до температуры сублимации (1300-1350оС) путем пропускания через нее постоянного тока.

Рис. 1. а) Морфология поверхности слоистой структуры Fe3Si/ε-FeSi/Fe3Si/Si(111), толщина слоёв Fe3Si и ε-FeSi ~30 Å и ~15Å, соответственно; б) Типичная петля гистерезиса от слоистой структуры.

500 нм

а)

б)

Были выращены две серии образцов: однослойные - Fe3Si/Si(111) и трехслойные - Fe3Si/ε-FeSi/Fe3Si/Si(111). После выгрузки из вакуумной установки топография образцов исследовалась на сканирующем зондовом микроскопе Solver P47. Петли магнитного гистерезиса получали при помощи разработанной нами системы МОЭК [2]. Типичные данные АСМ и МОЭК приведены на Рис. 1 а) и б), соответственно. На поверхности большинства образцов наблюдаются островки с размерами 60-400 нм и концентрацией 1-3×109см-2. Однако на поверхности двух образцов наноостровки отсутствуют, а вся поверхность представляет из себя террасы ступеней шириной до 500 нм и средней высотой около 0,35 нм. Средняя коэрцитивная сила трехслойных образцов составляет 1,2 Э.

Литература

1. Y.V. Kudryavtsev, Y.P. Lee, J. Dubowik, B. Szymanski, S.Y. Rhee. Phys. Rev. B, 65 (2002), p. 104417;

2. A.S. Gouralnik, N.G. Galkin, D.L. Goroshko, V.A. Ivanov, A.M. Maslov, I.V. Soppa, T.V. Turchin, W. Park, Y. Park. Instruments and Experimental Techniques, V. 49 №6, 2006, pp. 834-8.