МЕТОДЫ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ

И ЕГО ПРЕКУРСОРОВ

В.Г. Пименов1,2)

1)Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

2)ФГБУН Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых

Российской академии наук, Нижний Новгород

Достигнутый уровень содержаний многих примесей в кремнии и прекурсорах ниже пределов их обнаружения методами элементного анализа. Необходимо определять примеси на уровне 10-8 % и менее. В докладе рассмотрены характеристики известных из литературы и развиваемых в ИХВВ РАН наиболее высокочувствительных методик элементного анализа кремния и его прекурсоров (тетрахлорида кремния, тетрафторида кремния, моносилана). Основное внимание уделено многоэлементным методам анализа. Масс-спектрометрия (искровая, лазерная, с импульсным тлеющим разрядом в качестве источника ионов) позволяет контролировать содержание до 70 примесей с пределом обнаружения на уровне 10-5 – 10-7 % масс. В инструментальных вариантах анализа значения пределов обнаружения примесей достигнутые к 90-ым годам прошлого века нейтронно-активационным методом остаются рекордными по настоящее время и составляют для 30 примесей 10-9 – 10-13 % масс. [1]. Сейчас этот метод практически недоступен. Снижение пределов обнаружения примесей в значительной степени связано с развитием гибридных методов анализа за счёт сочетания высокочувствительных инструментальных методов с предварительным концентрированием примесей «стерильным» способом. Наиболее широко применяемые в последнее время методы атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС-ИСП) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) в основном используют перевод твердой пробы в раствор. Эти методы хорошо сочетаются с разработанными ранее способами предварительного концентрирования примесей отгонкой матрицы кремния в виде летучего тетрафторида кремния [2, 3]. В дальнейшем усилия аналитиков были направлены на развитие вариантов предварительного концентрирования примесей с низким уровнем загрязнений и их рациональному сочетанию с современными методами анализа, включая АЭС-ИСП, МС-ИСП. Широко применяется концентрирование примесей в замкнутых системах, в частности автоклавах с микроволновым и резистивным нагревом, где происходит доочистка реагентов, перевод матрицы в летучую форму, её отгонка с одновременным концентрированием нелетучих примесей. Основная проблема связана с загрязнениями на стадиях подготовки пробы к анализу, концентрирования примесей, а также сужением круга определяемых примесей за счёт их потерь на стадии концентрирования.

«Стерильные» способы пробоподготовки с концентрированием примесей позволяют в значительной мере реализовать возможности современных методов элементного анализа, включая определение примесей распространенных элементов до уровня 10-7 – 10-10 % масс.

Приведено содержание примесей в наиболее чистых образцах кремния и его прекурсоров.

Литература

1. Ю.А. Карпов и др. Аналитический контроль полупроводникового кремния //Высокочистые вещества. 1991. №4. С.31-37.

2. ГОСТ 26239.0-84 – 2639.3-84. Кремний полупроводниковый. Исходные продукты для его получения и кварц. Методы определения примесей. М.: 1984.

3. Г.А. Максимов, В.Г. Пименов, Д.А. Тимонин. Химико-атомно-абсорбционный анализ высокочистого кремния с пределом обнаружения примесей 10-9-10-11 % //Высокочистые вещества. 1993. № 3. с. 127-134