- ИМПЕДАНС ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА,

- НАПЫЛЕННЫХ НА Si3N4/Si-ПОДЛОЖКУ

- В.К. Ксеневич1), Д.В. Адамчук1), Н.И. Горбачук1), Н.А. Поклонский1), A.D. Wieck2)

- 1)Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

- 2)Ruhr-University, Bochum, Germany

Одним из наиболее распространенных применений диоксида олова (SnO2) наряду с другими электропроводящими прозрачными оксидами металлов (ITO, In2O3, TiO2, ZnO) являются солнечные элементы, в которых широкозонные полупроводники используются для повышения эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую в кремнии и других полупроводниковых материалах [1]. Цель работы – оценка влияния структуры и стехиометрического состава пленок SnO2 на их импеданс.

Рис. 1. Зависимость действительной части импеданса от частоты для пленок SnO2, полученных методом магнетронного напыления с последующим отжигом на воздухе (кривая 1) и для пленок SnO2, подвергнутых дополнительному отжигу в вакууме при температуре 450 °С (кривая 2).

Для формирования пленок SnO2 на подложках Si/Si3N4 использовался метод магнетронного распыления мишени олова (99.98 %) с последующим двухстадийным отжигом на воздухе (нагрев до температуры 200 °С и изотермический отжиг в течение 2 часов, последующий нагрев до температуры 375 °С и отжиг в течение 1 часа). Для повышения электропроводности пленок SnO2 проводился их дополнительный отжиг в вакууме (10-4 мм рт. ст.) при температуре 450 °С в течение 1 часа.  Измерения импеданса Z=Z´+iZ´´ пленок SnO2 в диапазоне частот f =20 Гц – 2 МГц проводились на измерителе LCR Agilent E4980A.  Для изучения стехиометрического состава и структуры пленок SnO2 проводились измерения спектров комбинационного рассеяния света (КРС) на спектрально-аналитическом комплексе Nanоfinder HE. Возбуждение КРС осуществлялось лазерным излучением с длиной волны 532 нм.

Обнаружено, что при проведении дополнительного отжига в вакууме действительная часть импеданса пленок Z´ уменьшалась в несколько раз (рисунок 1). Видно, что для пленок, не подвергнутых отжигу в вакууме, при частоте f > 10 кГц наблюдался спад действительной части импеданса Z´ (сопровождающийся ростом имеющей емкостной характер мнимой части импеданса Z´´). Для пленок, подвергнутых  дополнительному отжигу в вакууме, действительная часть импеданса Z´ практически не зависела от частоты f, а величина мнимой части импеданса Z´´<< Z´ во всем диапазоне частот. Уменьшение величины Z´ пленок SnO2 после проведения дополнительного вакуумного отжига связывается с повышением концентрации кислородных вакансий, являющихся источниками электронов проводимости [2], а также с увеличением степени кристалличности пленок, что подтверждается экспериментальными данными, полученными методом спектроскопии комбинационного рассеяния света, и отсутствием значимых изменений величины  Z´ по мере увеличения частоты вплоть до 2 МГц.

Литература

- B.-R. Wu et al. Texture-Etched SnO2 Glasses Applied to Silicon Thin-Film Solar Cells. // Journal of Nanomaterials, 2014, 2014 p. 907610-1–907610-9

- K.G. Godinho, A. Walsh, G.W. Watson. Energetic and Electronic Structure Analysis of Intrinsic Defects in SnO2. // J. Phys. Chem. C, 113, 2009 p. 439–448