ОПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  КРИСТАЛЛОВ SRF2, АКТИВИРОВАННЫХ ТРЕХВАЛЕНТНЫМИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ.

Сизова Т.Ю.

Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, 664033 Иркутск,  ул.Фаворского   1а, sizova@igc.irk.ru

Известно, что при аддитивном окрашивании CaF2, активированного примесями La, Ce, Gd, Tb, Lu и Y, а также при радиационном окрашивании фторидов CaF2, SrF2, BaF2, активированных примесью Y создаются фотохромные центры окраски (два электрона, захваченные комплексным ядром, состоящим из трехвалентного иона примеси и анионной вакансии) [Staebler, 1971]. Окрашенные кристаллы при воздействии света изменяют свой цвет. При этом фотохромные центры (далее РС центры) преобразуются в ионизированные фотохромные центры (далее РС+ центры).

В докладе представлены результаты исследования оптического поглощения фтохромных центров, их термического разрушения в кристаллах  SrF2, активированных La, Y, Ce, Gd и Lu, в диапазоне температур 80-500 К.  Кристаллы выращивались методом Стокбаргера в графитовом тигле в вакууме.

Концентрация примесей редких земель составляла 0,3-1,8 молярных процента.

При облучении рентгеновским излучением при 80К в кристаллах SrF2, активированном La, Ce, Gd и Lu создаются РС+  центры, в то время как при облучении кристаллов SrF2, активированных Y и Lu, наблюдается создание PC центров. Полосы поглощения фотохромных центров в кристаллах SrF2, активированного рассматриваемыми редко-земельными элементами сдвинуты в длинноволновую область относительно полос поглощения, наблюдаемых в кристаллах CaF2, активированного теми же элементами [Бугаенко, Раджабов, 2008], аналогично полосам F-центра. При нагревании кристаллов до температуры около 500К все центры разрушаются. Исследования линейного дихроизма в фотохромных кристаллах CaF2 определяют тригональную структуру центра. Аналогичные исследования планируется провести для кристаллов SrF2, активированных вышеуказанными редкоземельными элементами.

Литература:

1. Бугаенко Т. Ю., Раджабов Е. А. Термическое разрушение фотохромных центров окраски в кристаллах CaF2, SrF2, BaF2, активированных La и Y.// Физика твердого тела,-2008.-Т.50.- №9.-С. 1607-1609.

2. Staebler D. L., Schnatterly S.E. Optical studies of a photochromic color center in rare-earth-doped CaF2 // Physical Review ,–1971.–Т.B.–№3.–C.516–526.